Общество с ограниченной ответственностью

«ЖБИ-Форт»

П Р О И З В О Д С Т В О

элементов благоустройства,  вибропрессованных и железобетонных изделий

г. Арамиль, пос. Светлый, д. 50Б,

E-mail: fort-gbi@mail.ru. Сайт: www.fort-gbi.ru

(343)278-94-28, сот. 8-922-61-50-800, 8-900-197-99-51, 8-922-216-92-13, 8-950-656-38-16

СТЕНОВЫЕ   И   ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ   БЛОКИ

| № п/п | Наименование (размер) (ГОСТ 17079-88) | Общий вид | Вес (кг) | Кол-во в 1 куб.м. (шт.) | Кол-во на одном поддоне (шт.) | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Морозостойкость бетона | Плотность бетона (кг/м.куб.) | Тепло- провод-ность (Вт/м С*) | Водопогло-щение (Водонепроницаемость, W) | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеновой блок перегородочный (СКВ-1 У ТУ 1) 120 |  | 14 | 113 | 150 | B 7.5 (M100) | F 100 | 2,27 | 0,407 | 3,82 | 40 |
| 2 | Камень стеновой СКВ-1-0 (188х190х390) |  | 24 | 62 | 60 | В 7.5 (М100) | F 100 | 2,27 | 0,407 | 3,82 | 50 |
| 3 | Камень стеновой полнотелый (188х190х390) |  | 28 | 62 | 60 | В 7.5 (М100) | F 100 | 2,27 | 0,407 | 3,82 | 60 |
| 4 | Вентиляционный блок (200х200х400) |  | 17 | 62.5 | 72 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 50 |
| 5 | Вентиляционный блок (200х200х400) |  | 15 | 62.5 | 72 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 50 |
| 6 | Вентиляционный блок (200х200х400) |  | 20 | 62.5 | 60 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 75 |
| 7 | Вентиляционный блок (220х160х440) |  | 17 | 65 | 70 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 55 |
| 8 | Вентиляционный блок (220х160х440) |  | 17 | 65 | 70 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 55 |
| 9 | Вентиляционный блок (220х160х660) |  | 24 | 43 | 30 | В5 (М75) | F 50 | 2,21 | - | W 4 | 95 |

Поддон – 300 рублей

Б О Р Д Ю Р Ы

| № п/п | Наименование (ГОСТ 6665-91) | Размер (мм) | Кол-во на одном поддоне (шт.) | Вес одного изделия | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Морозо- стойкость бетона | Водопогло- щение | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камень бордюрный «Тротуарный» |  | 55 | 33 | В 25 (М350) | F 300 | 4,6 | 170 |
| 2 | Камень бордюрный «Дорожный» |  | 21 | 90 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 330 |
| 3 | Камень бордюрный «Дорожный» |  | 15 | 109 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 350 |
| 4 | Камень бордюрный «Дорожный» въездной |  | 21 | 90 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 350 |
| 5 | Бордюр «Тротуарный» (вибролитой) |  | 55 | 33 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 150 |
| 6 | Бордюр «Дорожный» (вибролитой) |  | 21 | 90 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 300 |

Поддон – 400 рублей

КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩА, ПЛИТЫ(дорожные)

| № п/п | Наименование изделия (по ГОСТ 8020-90) | Размер (мм) | Марка бетона | Вес (кг) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф | Н | D |  |  |  |
| 1 | Кольцо КС 7.9 | 700 | 890 | 840 | М 200 (В 15) | 380 | 1850 |
| 2 | Кольцо КС 7.6 | 700 | 590 | 840 | М 200 (В 15) | 250 | 1600 |
| 3 | Кольцо КС 7.3 | 700 | 290 | 840 | М 200 (В 15) | 130 | 1200 |
| 4 | Кольцо КС 10.9 | 1000 | 890 | 1160 | М 200 (В 15) | 580 | 2100 |
| 5 | Кольцо КС 10.6 | 1000 | 590 | 1160 | М 200 (В 15) | 400 | 1700 |
| 6 | Кольцо КС 10.3 | 1000 | 290 | 1160 | М 200 (В 15) | 250 | 1300 |
| 7 | Кольцо КС 15.9 | 1500 | 890 | 1660 | М 200 (В 15) | 960 | 3100 |
| 8 | Кольцо КС 15.6 | 1500 | 590 | 1660 | М 200 (В 15) | 675 | 2500 |
| 9 | Кольцо КС 15.3 | 1500 | 290 | 1660 | М 200 (В 15) | 325 | 2200 |
| 10 | Кольцо КС 20.9 | 2000 | 890 | 2200 | М 200 (В 15) | 1475 | 6200 |
| 11 | Кольцо КС 20.6 | 2000 | 590 | 2200 | М 200 (В 15) | 975 | 5200 |
| 12 | Кольцо КС 20.3 | 2000 | 290 | 2200 | M 200 (B 15) | 475 | 4600 |
| 13 | КЦО-1 | 580 | 70 | 840 | М 200 (В 15) | 55 | 700 |
| 14 | Днище ПН 10.1 | - | 150 | 1200 | М 200 (В 15) | 440 | 2200 |
| 15 | Днище ПН 15.1 | - | 150 | 1700 | М 200 (В 15) | 960 | 3200 |
| 16 | Днище ПН 20.1 | - | 200 | 2200 | М 200 (В 15) | 1500 | 6200 |
| 17 | Крышка ПП 10.1 | 700 | 150 | 1200 | М 200 (В 15) | 250 | 1700 |
| 18 | Крышка ПП 15.1 | 700 | 150 | 1700 | М 200 (В 15) | 680 | 3200 |
| 19 | Крышка ПП 20.1 | 700 | 200 | 2200 | М 200 (В 15) | 1350 | 5500 |
| 20 | Люк п/п тип Л 1,5 тн |  |  |  |  | 25 | 1400 |
| 21 | Люк п/п тип Л 3 тн |  |  |  |  | 45 | 1600 |
| 22 | Люк п/п тип Т 15 тн |  |  |  |  | 52 | 1900 |
| 23 | ПД-ЛТ с отверстием под люк D700 мм (2000*2000*220) | - | - | - | M 400 (B 30) | 2000 | 12100 |
| 24 | ПД-ЛТ с отверстием под люк тип ТВК (2000*2000*220) | - | - | - | M 400 (B30) | 2000 | 12100 |
| 25 | ПД-ЛТ с люком тип ТВК (2000*2000*220) | - | - | - | M 400 (B30) | 2170 | 25100 |

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ

| № п/п | Наименование (ГОСТ 17608-91) | Размер (мм) | Кол-во в 1 кв.м. (шт.) | Вес одного изделия | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Морозо-стойкость бетона | Водо- поглощение | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная «Кирпичик» 100*200*60 |  | 50 | 115/м2 | B 22.5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая – 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 550 |
| 2 | Плитка тротуарная «Кирпичик» |  | 50 | 140/м2 | В 22,5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая – 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 600 |
| 3 | Плитка тротуарная «Кирпичик» |  | 50 | 147/м2 | В 22,5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая - 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 650 |
| 4 | Плитка тротуарная «Кирпичик» 120*240*100 |  | 34,72 | 210/м2 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | Серая - 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 1000 |
| 5 | Плитка тротуарная «Квадрат» |  | 25 | 140/м2 | В 22,5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая – 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 600 |
| 6 | Плитка тротуарная «Квадрат» 200*200*80 |  | 25 | 147/м2 | B 22.,5 (M300) | F 300 | 4,4 | Серая - 550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная - 650 |
| 7 | Плитка тротуарная «Волна» |  | 40,6 | 153/м2 | В 22,5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая – 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 600 |
| 8 | Плитка тротуарная «Сота» |  | 31 | 135/м2 | В 22,5 (М300) | F 300 | 4,4 | Серая – 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 600 |
| 9 | Плитка тротуарная «Катушка» 195*160*70 |  | 35 | 125/м2 | B 22,5 (M300) | F 300 | 4,4 | Серая – 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красная – 600 |
| 10 | Плита «Трамвайная» ПТ 5746-12 |  | 3,8 | 260/м2 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | 300/1 шт |
| 11 | Плитка тротуарная 3К8 (300*300*80) |  | 11,1 | 161/м2 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | Серая - 650 |
| 12 | Плита тротуарная 6К5 (500*500*50) |  | 4 | 120/м2 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | Серая – 500 |
| 13 | Плита тротуарная 6К7 (500*500*70) |  | 4 | 140/м2 | В 30 (М400) | F 300 | 4,6 | Серая – 600 |
| 14 | Плита тротуарная 6К7 (500*500*70) армированная |  | 4 | 140/м2 | B 30 (M400) | F 300 | 4,6 | Серая – 700 |
| 15 | Плитка тротуарная 6К8 (500*500*80) |  | 4 | 164 | B 30 (M400) | F 300 | 4,6 | Серая – 650 |
| 16 | Плита тротуарная 6К10 (500*500*100) |  | 4 | 210/м2 | B 30 (M400) | F 300 | 4,6 | Серая – 900 |
| 17 | Плитка тротуарная Старый город "Ландхаус" 60 мм |  | 13 | 125/м2 | B 22,5 (M300) | F 300 | 4,4 | Серая - 450 |

Поддон -300 рублей

Поддон под плитку «6к10», «6к7» и «6к5», «6к8», «3к8»  – 700 рублей